ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ УКРАїНИ

----------------------------------------------

ДCТУ Б В.2.7-29-96

Будівельні матеріали

Дрібні заповнювачі природні,

із відходів промисловості, штучні для

будівельних матеріалів, виробів,

конструкцій та робіт

Класифікація

Видання офіційне

Держкоммістобудування    Украины

Київ 1996

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО

Українським науково-дослідним і

проектно-конструкторським інcтитутом

будівельних матеріалів і виробів (НДІБМВ)

2 ВНЕСЕНО

Відділом державних нормативів і

стандартів Держкоммістобудування України

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

наказом Держкоммістобудування України

від 14.09.95р. N 188

4 ВВОДИТЬСЯ ВПЕРШЕ

Даний стандарт не може бути повністю або

частково відтворений, тиражований і розповсюдже-

ний як офіційне видання без дозволу Держком-

містобудування України

Зміст

с.

1 Галузь використання ....................................... 4

2 Нормативні посилання ...................................... 5

3 Класифікація .............................................. 6

4 Додаток А Галузі застосування пісків ..................... 13

ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ УКРАїНИ

-----------------------------------------------------

Будівельні матеріали

Дрібні заповнювачі природні,

із відходів промисловості, штучні для

будівельних матеріалів, виробів,

конструкцій та робіт

Класифікація

Строительные материалы

Мелкие заполнители природные, из

отходов промышленности, искусственные

для строительных материалов, изделий,

конструкций и работ

Классификация

Building materials

Natural fine aggregates, from industrial

by-product, artificial aggregates for

building materials, products,

structures and construction works

Classification

----------------------------------------------------------------

Чинний від 1996-01-01

1 Галузь використання

1.1  Даний  стандарт  поширюється  на   дрібні   заповнювачі

(піски) природні, із відходів промисловості і штучні, які викори-

стовуються  для  виробництва  будівельних  матеріалів,   виробів,

конструкцій та робіт і визначає їх класифікацію за основними  оз-

наками.

1.2  До  пісків   відносять   неорганічні   зернисті   сипкі

будівельні матеріали з розмірами зерен від 0,05 мм до 5,0 мм.

1.3 Піски за густиною підрозділяють на два класи і відносять

до щільних, якщо густина зерен перевищує 2,0 г/см3, і  до  порис-

тих, якщо густина зерен - до 2,0 г/см3.

----------------------------------------------------------------

Видання офіційне

1.4 Піски щільні всіх видів використовуються як дрібний  за-

повнювач для виробництва  важких  бетонів  і  розчинів,  а  також

дорожніх сумішей; як заповнювач та компонент в'яжучого - для  ви-

робництва силікатних виробів (ніздрюватих  і  щільних  силікатних

бетонів, силікатних каменів та цегли); самостійно - для дорожньо-

го покриття, баластового шару залізничних колій, основ будівель і

споруд,  планувальних  і  рекультиваційних   робіт,   благоустрою

територій та інших будівельних робіт.

Пористі піски всіх видів використовуються як дрібний  запов-

нювач для легких бетонів і розчинів, самостійно -  для  звуко-  і

теплоізоляційних засипок. Пористі піски із карбонатних  порід  та

шлаків використовуються також як дрібний заповнювач для асфальто-

бетонних сумішей, а перлітовий, вермикулітовий та із золивиносу -

як домішки дпя жаротривких бетонів.

1.5  Вимоги  даного  стандарту  повинні  додержуватись   при

розробленні нових і перегляді діючих стандартів та інших нормати-

вних документів на зазначені матеріали і види робіт.

2  Нормативні  посилання

У даному стандарті використані положення таких стандартів:

| ДСТУ Б А.1.1 55 94 | Пісок природний для виробництва будівельних матеріалів. Терміни і визначення |  |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.7 17 95 | Гравій, щебінь та пісок штучні пористі. Технічні умови |  |
| ДСТУ Б В.2.7 27 95 | Пісок із вапняків черепашників для будівельних робіт. Технічні умови |  |
| ДСТУ Б В.2.7 32 95 | Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови |  |
| ГОСТ 8269 87 | Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытаний |  |
| ГОСТ 8735 88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний |  |
| ГОСТ 9758 86 | Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний |  |
| ГОСТ 22263 76 | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия |  |
| ГОСТ 25137 82 | Материалы нерудные строительные, щебень и песок плотные из отходов промышленности, заполнители для бетона пористые. Классификация |  |
| ГОСТ 26193 84 | Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ. Технические условия |  |
| ГОСТ 26873 86 |  | Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ. Технические условия |

3 Класифікація

3.1 Піски класифікують за такими ознаками:

- густиною;

- походженням та видом;

- зерновим складом;

- вмістом пиловидних і глинистих часток, в тому числі  глини

у грудках;

- вмістом органічних домішок;

- характером  форми  зерен;

- вмістом шкідливих домішок і  з'єднань;

- міцністю;

- порожнистістю;

- питомою поверхнею;

- стабільністю фізико-механічних властивостей.

3.2 Густина

Класифiкацiя пiскiв у залежностi вiд густини наведена у таб-

лицi 1.

Таблиця 1

| Клас піску | Група пiску за густиною | Середня густина зерен, г/см3 | Насипна густина, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Щільнi | Дуже важкi | бiльше 2,8 | більше 1800 |
|  | Важкi | бiльше 2,0 до 2,8 включно | більше 1300 до 1800 включно |
|  | Середні | бiльше 1,2 до 2,0 включно | бiльше 800 до 1300 включно |
| Пористі | Легкі | більше 0,6 до 1,2 включно | більше 400 до 800 включно |
|  | Дуже легкі | не бiльше 0,6 | не бiльше 400 |
| Примітка 1. Насипна густина щiльних піскiв визначається у ста ні природної вологостi Примітка 2. Насипна густина пористих піскiв визначається у су хому стані Примітка 3. Насипна густина визначається за середньою густиною зерен и середньою порожнистiстю пiска, яка прийма ється рiвною 35% |  |  |  |

3.3  Походження  та   вид

3.3.1 Піски за походженням підрозділяють на природні (в тому

числі із порід, що попутно видобувають, та відходів  збагачення),

із відходів промисловості та штучні (що спеціально виготовляють).

3.3.2 В залежності від походження щільні піски  підрозділяють

на види, що наведені в таблиці 2, пористі - в таблиці 3.

Таблиця 2

| Походження пiску | Вид щiльного пiску |
| --- | --- |
| Природний | Рядовий |
|  | Збагачений |
|  | Фракціонований |
|  | Подрiбнений |
|  | Подрiбнений збагачений |
|  | Подрiбнений фракцiонований |
|  | Декоративний |
|  | Iз пiщано гравiйної сумiшi |
|  | Збагачений iз пiщано гравiйної сумiшi |
| Природнний | Із відсівів подрібнення вивержених гірських порід |
|  | Збагачений із відсівів подрібнення вивержених гірських порід |
|  | Із вівсівів подрібнення щільних осадових порід Збагачений із відсівів подрібнення щільних осадових порід |
|  | Іэ порід, що попутно видобувають, та відходів збагачення гірничозбагачувальних підприємств вугільної, металургійної та інших галузей промисловості |
| Із відходів промисловості | Із металургійних, паливних та інших шлаків |
|  | Із золошлакової суміші теплових електростанцій |
| Примітка При замовленні у найменуванні піску слід зазначати його групу за густиною, походження та вид. Наприклад пісок важкий природний збагачений |  |

Таблиця 3

| Походження піску | Вид пористого піску |
| --- | --- |
| Природний | Рядовий Подріблений Із відсівів подріблення осадових (карбонатних) порід |
| Іэ відходів промисловості | Із металургійних, паливних та інших шлаків Із грубодисперсної золи виносу Із золошлакової суміші теплових електростанцій |
| Штучний (що спеціально виготовляють) | Керамзитовий випалювальний Керамзитовий подрібнений Шунгізитовий Аглопоритовий Шлакопемзовий Перлітовий Вермикулітовий Граншлак |
| Примітка При замовленні у найменуванні піску слід зазначати його групу за густиною, походження та вид. Наприклад пісок легкий природний рядовий |  |

3.4 Зерновий склад

Класифiкацiя пiскiв по групах  у  залежностi  вiд  зернового

складу наведена у таблицi 4.

Таблиця 4

| Група піску за зерновим складом | Модуль крупностi пiску, Мк | Повний залишок на ситі N 063, % за масою |
| --- | --- | --- |
| Дуже крупний | бiльше 3,5 | бiльше 75 |
| Пiдвищеної крупностi | бiльше 3,0 до 3,5 включно | бiльше 65 до 75 включно |

Закінчення таблиці 4

| Група піску за зерновим складом | Модуль крупностi пiску,Мк | Повний залишок на ситі N 063, % за масою |
| --- | --- | --- |
| Крупний | " 2,5 " 3,0 " | " 45 " 65 " |
| Середній | " 2,0 " 2,5 " | " 30 " 45 " |
| Дрібний | " 1,6 " 2,0 " | " 10 " 30 " |
| Дуже дрібний | " 1,0 " 1,5 " | не бiльше 10 |
| Тонкий | " 0,7 " 1,0 " | не нормується |
| Дуже тонкий | " 0,5 " 0,7 " | " |
| Примітка При визначенні групи пiску за зерновим складом вирi шальним є значення модуля крупностi |  |  |

3.5 Вміст пиловидних і глинистих часток

Класифікація щільних пісків в залежності від вмісту пиловид-

них і глинистих часток розміром менше 0,05  мм,  що  визначається

відмулюванням або пипетковим методом, в тому числі глини у  груд-

ках, наведена у таблиці 5.

Таблиця 5 У вiдсотках за масою

| Група пiску за вмістом пиловидних i глинистих часток, у тому числі глини у грудках | Вміст пиловидних i глинистих часток | Вмiст глини у грудках |
| --- | --- | --- |
| 3 дуже низьким вмістом | не бiльше 1,0 | не бiльше 0,25 |
| 3 низьким вмiстом | бiльше 1,0 до 3,0 в | бiльше 0,25 до 0,35 включно |
| 3 середнiм вмiстом | " 3,0 " 5,0 " | " 0,35 " 0,5 " |
| 3 високим вмiстом | " 5,0 " 10,0 " | " 0,5 " 1,0 " |
| 3 дуже високим вмiстом | " 10,0 " 20,0 | бiльше 1,0 |
| 3 надвисоким вмiстом | бiльше 20,0 | не нормується |
| Примітка У пiсках iз вiдсiвiв подрiбнення та шлакiв, якi за- стосовуються для дорожнього будiвництва, визначається також вмiст глинистих часток методом набухання |  |  |

3.6 Вміст органічних домішок

Класифікація природних заповнювачів у залежності від  вмісту

органічних домішок наведена у таблиці 6.

Таблиця 6

| Група заповнювача за вмIстом органічних домiшок | Забарвлення рідини пiсля випробування |
| --- | --- |
| 3 дуже низьким вмiстом 3 низьким вмiстом Iз середнiм вмістом З високим вмiстом | Рідина не забарвилась Колiр рiдини свiтліший за колiр еталону Колiр рiдини тотожний кольору еталону Колір рiдини темнiший за колiр еталону |
| Примітка. Вміст органiчних домiшок визначається колориметричною пробою розчином гiдрооксиду натрiю |  |

3.7 Характер форми зерен

Характер форми і поверхні зерен щільних пісків  наведений  у

таблиці 7.

Таблиця 7

| Форма зерен для піскiв |  | Характер поверхні зерен |
| --- | --- | --- |
| природних | подрiбнених |  |
| Обкочена | Близька до кубiчної або кулеподiбної | Рiвна, гладка |
| Кутаста, гострокутова | Пласка (лускоподiбна) або подовжена | Шорстка |

3.8 Вміст шкідливих домішок

У залежності від виду шкідливих домішок (порід, мінералів,

хімічних сполук), що містяться у заповнювачах, розрізняють групи,

що  наведені у таблиці 8.

Таблиця 8

| Група заповнювача за вмiстом шкідливих домiшок | Вид шкiдливих домiшок |
| --- | --- |
| 3 включеннями аморфних рiзновидiв дiоксиду кремнiю | Халцедон, опал, кремiнь, вулканiчне скло та iншi |
| 3 включеннями сiрки, сульфiдiв, сульфатiв | Сiрка, марказит, пiротин, пiрит, гіпс, ангiдрит та iншi |
| 3 включеннями шаруватих силiкатiв | Слюда, гiдрослюда, хлорити та iншi |
| 3 включеннями галоїдних з'єднань | Галит, сiльвiн та iншi |

Закінчення таблиці 8

| Група заповнювача за вмiстом шкідливих домiшок | Вид шкiдливих домiшок |
| --- | --- |
| 3 включеннями цеолiтів | Цеолiт |
| 3 включвннями азбесту | Азбест |
| 3 включеннями нефелiну | Нефелiн |
| 3 включеннями з'єднань фосфору | Апатит, фосфорит |
| 3 включвннями лугiв | Оксиди натрiю і калію |
| 3 включеннями оксидiв i гідрооксидiв залiза | Магнетит, гематит, гетит та іншi |
| 3 включеннями вiльного вуглецю | Вугiлля, графiт, горючi сланцi |

3.9 Міцність

У залежності  від  міцності  вихідної  гірської  породи  або

гравію щільні заповнювачі, які одержують шляхом  їх  подрібнення,

розподіляють на групи і марки, що  наведені  у  таблиці  9.

3.10 Порожнистість

У залежності від порожнистості піски підрозділяють на групи,

що наведені у таблиці 10.

Таблиця 10                                           У вiдсотках

| Група пiску за порожнистістю | Порожнистість |
| --- | --- |
| 3 малою порожнистістю | не бiльше 30 |
| Iз середньою порожнистiстю | вiд 30 до 40 включно |
| 3 великою порожнистiстю | бiльше 40 |

3.11 Питома поверхня

У залежності від питомої  поверхні  піски  підрозділяють  на

групи, що наведені у таблиці 11.

Таблиця 11

| Група піску за питомою поверхнею | Розрахункова питома поверхня, м2/л абсолютного об'єму | Фракції, мм |
| --- | --- | --- |
| З малою питомою поверхнею включно | не більше 3,0 | від 5,0 до 1,2 |
| Із середньою питомою Поверхнею | від 3,0 до 15,0 включно | " 1,2 " 0,3 " |
| З великою питомою поверхнею | більше 15,0 | " 0,3 " 0,05 " |

Таблиця 9

| Група заповнювача за мiцністю |  | Марка заповнювача (щебеню, подрібненого піску і піску із вiдсівiв подрібнення) за міцнiстю | Вихідна гiрська порода |  |  | Марки вихiдного гравію за дробимiстю у циліндрі, не бiльше |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Клас породи за міцністю водою стані, | Границя міцності вихідної гірської породи на стиск у насиченому |  |  |
| Дуже слабкий Слабкий | 200 300 |  | Низькоміцна | до 29,9 (299) включно від 30,0 (300) до 39,9 (399) вкл. | - - |  |
| Середнiй А Середнiй Б | 400 600 |  | Середньої міцності | від 40,0 (400) до 59,9 (599) вкл. від 60,0 (600) до 79,9 (799) вкл. | Др. 24 Др. 16 |  |
| Мiцний А Мiцний Б | 800 1000 |  | Міцна | від 80,0 (800) до 99,9 (999) вкл. від 100,0 (1000) до 119,9 (1199) вкл. | Др. 12 Др. 8 |  |
| Дуже мiцний Надмiцний | 1200 1400 |  | Дуже міцна | від 120,0 (1200) до 139,9 (1399) вкл. 140,0 (1400) i бiльше | - - |  |

3.12 Стабільність фізико-механічних властивостей

3.12.1 Для щільних пісків визначаються показники неодноріднос-

ті за модулем крупності та вмісту пиловидних і глинистих часток,

які оцінюються статистичним методом за коефіцієнтом варіації.

3.12.2 Для пористих пісків визначається показник неодноріднос-

ті за насипною густиною, який оцінюється коефіцієнтом варіації.

3.13 Рекомендовані галузі застосування щільних і пористих піс-

ків наведені у додатку А відповідно у таблицях А.1 та А.2.

Додаток А

(Рекомендований)

Галузі застосування пісків

Таблиця А.1                             Галузі застосування щільних пісків

| Класифі-ковані ознаки |  | Види і групи пісків | Рекомендовані напрями застосування пісків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бетони на цементному і лужному в'яжучому |  |  |  | Розчини |  | Силікатні вироби |  |  |  | Дорожнє будівництво |  | Благо- устрій, культивація, пла нування | Укрупнювальна доміш- ка для дрібних пісків | Для виробів з декора-тивними власти-востями | Для баллас-тового шару заліз-ничних колій |
|  |  |  | Важкі бетони | Спеціальні бетони |  |  | Будівельні | Штукатурні | Щільний силікатний бетон |  | Ніздрюваті бетони | Цегла і ка мені | Основи | Покрит-тя |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Транс-портні | Для гідротехніч-них споруд | Для труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Компонент в'яжучого | заповнювач |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Густина |  | Важкі | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  | Дуже важкі | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | ± | ± | + | + | + | - |
| Походження та вид | Природний | Рядовий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + |
|  |  | Подріб нений | + | + | + | + | ± | ± | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
|  |  | Декоративний | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
|  |  | Із піс Чаногравійної суміші | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + |
|  |  | Із відсівів подрібнення вивержених гірських порід | + | + | + | + | ± | ± | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

Продовження таблиці А.1

| Класифі-ковані ознаки |  | Види і групи пісків | Рекомендовані напрями застосування пісків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бетони на цементному і лужному в'яжучому |  |  |  |  | Розчини |  | Силікатні вироби |  |  |  | Дорожнє будівництво |  | Благо- устрій, культивація, пла нування | Укрупнювальна доміш- ка для дрібних пісків | Для виробів з декора-тивними власти-востями | Для баллас-тового шару заліз-ничних колій |
|  |  |  | Важкі бетони | Спеціальні бетони |  |  |  | Будівельні | Штукатурні | Щільний силікатний бетон |  | Ніздрюваті бетони | Цегла і ка мені | Основи | Покрит-тя |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Транс-портні |  | Для гідротехніч-них споруд | Для труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Компонент в'яжучого | заповнювач |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Походження та вид | Природний | Із відсівів одрібнення ільних садових порід | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | - |
|  |  | Із порід, що попутно видобуваються із відходів ГЗК | + | + | + |  | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + |
|  | Із відходів промисловості | Із шлаків | + | - | - |  | - | - | - | + | + | - | + | ± | ± | + | - | - | - |
|  |  | Із золошлакових сумішей | + | - | - |  | - | - | - | ± | ± | ± | ± | ± | ± | + | - | - | - |

Продовження таблиці А.1

| Класифіковані ознаки |  | Види і групи пісків | Рекомендовані напрями застосування пісків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бетони на цементному і Лужному в'яжучому |  |  |  | Розчини |  | Силікатні вироби |  |  |  | Дорожнє будівництво |  | Благоус-трій, культи-вація, плану | Укруп-нюваль-на доміш- ка для дрібних пісків | Для виробів з декора-тивними власти-востями | Для баллас-тового шару залізничних колій |
|  |  |  | Важкі бетони | Спеціальні бетони |  |  | Буді-вельні | Штука-турні | Щільний силікатний бетон |  | Ніздрю-ваті бетони | Цегла і камені | Основи | Покрит-тя |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Транс-портні | Для гідро-техніч-них споруд | Для труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Компонент в'яжучого | заповнювач |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Якісні показники | Зерновий склад (модуль крупнгості) | Дуже крупний | ± | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
|  |  | Підвижченої крупності | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
|  |  | Крупний | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
|  |  | Середній | + | + | + | + | + | ± | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
|  |  | Дрібний | + | + | ± | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
|  |  | Дуже дрібний | ± | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | - | + | - | - | - |
|  |  | Тонкий | - | - | - | - | - | ± | + | - | + | + | + | - | ± | - | - | - |
|  |  | Дуже тонкий | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | ± | - | - | - |
|  | Вміст половинних і глинистих часток | З дуже низьким вмістом | + | + | + | + | - | - | ± | + | + | - | ± | ± | + | + | + | + |
|  |  | З низьким вмістом | + | - | ± | ± | ± | ± | ± | + | + | ± | + | + | + | + | + | + |
|  |  | Із середнім вмістом | - | - | ± | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + | - | - | - |

Продовження таблиці А.1

| Класифіковані ознаки |  | Види і групи пісків | Рекомендовані напрями застосування пісків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бетони на цементному і Лужному в'яжучому |  |  |  | Розчини будів |  | Силікатні вироби |  |  |  | Дорожнє будівництво |  | Благо-устрій, культи-вація, плану | Укруп-нюва-льна доміш- ка для дрібних пісків | Для виробів з декора-тивними власти-востями | Для баллас-тового шару заліз-ничних колій |
|  |  |  | Важкі бетони | Спеціальні бетони |  |  | Буді-вельні | Штука-турні | Щільний силікатний бетон |  | Нізд-рюваті бетони | Цегла і ка мені | Осно-ви | Покрит-тя |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Транс-портні | Для гідро-техніч-них споруд | Для труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Компо-нент в'яжу-чого | Запов-нювач |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | З високим вмістом | - | - | - | - | ± | ± | + | - | + | + | - | - | + | - | - | - |
|  |  | З дуже високим вмістом | - | - | - | - | - | - | ± | - | + | + | - | - | + | - | - | - |
|  |  | З надвисоким вмістом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
|  | Вміст органічних домішок | З дуже низьким вмістом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  | З низьким вмістом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  | Із середнім вмістом | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  | З високим вмістом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + |

Таблиця А.2

Галузі застосування пористих пісків

| Клаcифіковані ознаки |  | Види і групи пісків | Рекомендовані напрями застосування пісків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Легкі бетони |  |  | Тепло-ізоля-ційні засипки | Силікатні вироби |  |  |  | Штука-турні розчи-ни | Міне-ральний порошок | Дорожнє будівництво | Домішка для жаро-тривких бетонів |
|  |  |  | Тепло-ізоля-ційні | Тепло-ізоля-ційно-конст-рукційні | Конст-рукційні |  | Щільний силікатний |  | Ніздрю-ваті бетони | Камені та цегла |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Компо-нент в'яжучого | Запов нювач |  |  |  |  |  |  |
| Насипна густина |  | Дуже легкі | + | - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | + |
|  |  | Легкі | ± | + | + | ± | + | + | + | - | + | - | - | + |
|  |  | Середні | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Про ход ження та вид | При родний | Рядовий | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - |
|  |  | Подрібне ний | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - |
|  | Із відходів промис ловості | Із пористих шлаків | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - |
|  |  | Із грубо диспер сної золи виносу | - | + | + | - | + | - | + | ± | + | - | + | + |
|  |  | Із золо шлакової суміші | - | + | + | - | + | - | + | ± | + | - | + | + |

Закінчення таблиці А.2

| Клаcифіковані ознаки |  | Види і групи пісків | Рекомендовані напрями застосування пісків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Легкі бетони |  |  | Теплоізоляційні засипки | Силікатні вироби |  |  |  | Штукатурні розчини | Міне-раль-ний поро-шок | Дорожнє буді-вни-цтво | Доміш-ка для жаро-трив-ких бето-нів |
|  |  |  | Тепло-ізоля-ційні | Теплоізоля-ційно-конс-трук-ційні | Конст-рук-ційні |  | Щільний силікатний бетон |  | Ніздрю-ваті бетони | Камені та цегла |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Компонент в'яжучого | заповнювач |  |  |  |  |  |  |
| Походження та вид | Штучні (такі, що спеціально виготовля-ють) | Керамзитовий і шунгезитовий | ± | + | + | ± | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Аглопоритовий | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Шлакопемзовий | - | - | + | - | - | - | - | ± | - | - | + | - |
|  |  | Перлитовий | + | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + |
|  |  | Вермикулітовий | + | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + |

Примітка: В таблицях А.1 і А.2    знак "+" означає застосовність,

знак "±"  -  обмежену застосовність,

знак "-"   -  незастосовність

УДК 691.22                       Ж17

Ключові слова:

дрібні заповнювачі, класифікація, піски природні,

піски збагачені, піски із відходів промисловості,

піски штучні, густина, походження, галузі

застосування щільних пісків, галузі застосування порис-

тих пісків.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРИНЫ

----------------------------------------------

Строительные материалы

Мелкие заполнители природные,

из отходов промышленности,

искусственные для строительных

материалов, изделий,

конструкций и работ

Классификация

Будівельні матеріали

Дрiбні заповнювачі природні,

із відходів промисловості, штучні для

будівельних матеріалів, виробів,

конструкцій та робіт

Класифікація

Building materials

Natural fine aggregates, from industrial

by-product, artificial aggregates for

building materials, products,

structures and construction works

Classification

----------------------------------------------------------------

Дата введения 1996-01-01

----------

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на  мелкие  заполнили

(пески) природные, из  отходов  промышленности  и  искусственные,

применяемые для производства строительных материалов,

изделий, конструкций и работ и устанавливает их  классификацию

по основным признакам.

1.2 К пескам относят неорганические зернистые сыпучие строи-

тельные материалы с размерами зерен от 0,05 мм до 5,0 мм.

1.3 Пески по плотности подразделяют на два класса и  относят

к плотным, если плотность зерен составляет свыше 2,0 г/см3,  и  к

пористым, если плотность зерен - до 2,0 г/см3.

----------------------------------------------------------------

Издание официальное

1.4 Пески плотные всех видов используются в качестве мелкого

заполнителя для производства тяжелых бетонов и растворов, а также

дорожных смесей; в качестве заполнителя и компонента  вяжущего  -

для производства силикатных изделий (ячеистых и плотных  силикат-

ных бетонов, силикатных камней и кирпича); самостоятельно  -  для

дорожных одежд, балластного слоя железнодорожного пути, оснований

зданий и сооружений,  планировочных  и  рекультивационных  работ,

благоустройства территории и других строительных работ.

Пористые пески всех видов используются  в  качестве  мелкого

заполнителя для производства легких бетонов и растворов, самосто-

ятельно - для звуко- и теплоизоляционных засыпок. Пористые  пески

из карбонатных пород и шлаков используются также в качестве  мел-

кого заполнителя для асфальтобетонных смесей, а перлитовый,  вер-

микулитовый и из золы-уноса - в качестве добавки для  жаростойких

бетонов.

1.5 Требования настоящего стандарта должны  соблюдаться  при

разработке новых и пересмотре действующих стандартов и других но-

рмативных документов на указанные материалы и виды работ.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы положения следующих стан-

дартов:

| ДСТУ Б А.1.15594 | Песок природный для производства строительных материалов. Термины и определения |
| --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.71795 | Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия |
| ДСTУ Б В.2.72795 | Песок из известняковракушечников для строительных работ. Технические условия |
| ДСTУ Б.В.2.73295 | Песок плотный природный для строительных материалов, изделий, конструкций и работ. Технические условия |
| ГОСТ 826987 | Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытаний |
| ГОСТ 873588 | Песок для строительных работ. Методы испытаний |
| ГОСТ 975886 | Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний |
| ГОСТ 2226376 | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия |
| ГОСТ 2513782 | Материалы нерудные строительные, щебень и песок плотные из отходов промышленности, заполнители для бетона пористые. Классификация |
| ГОСТ 2619384 | Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ. Технические условия |
| ГОСТ 2687386 | Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ. Технические условия |

3 Классификация

3.1 Пески классифицируют по следующим признакам:

- плотности;

- происхождению и виду;

- зерновому составу;

- содержанию пылевидных и глинистых частиц, в том числе

глины в комках;

- содержанию органических примесей;

- характеру формы зерен;

- содержанию вредных примесей и соединений;

- прочности;

- пустотности;

- удельной поверхности;

- стабильности физико-механических свойств.

3.2 Плотность

Классификация песков в зависимости от плотности приведена  в

таблице 1.

Таблица 1

| Класс песка | Группа песка по плотности | Сердняя плотность зерен, г/см3 | Насыпная плотность, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотные | Очень тяжелые | более 2,8 | более 1800 |
|  | Тяжелые | более 2,0 до 2,8 включительно | более 1300 до 1800 включительно |
| Пористые | Средние | более 1,2 до 2,0 включительно | более 800 до 1300 включительно |
|  | Легкие | более 0,6 до 1,2 включительно | более 400 до 800 включительно |
|  | Очень легкие | не более 0,6 | не более 400 |
| Примечание 1. Насыпная плотность плотных песков определяется в состоянии естественой влажности Примечание 2. Насыпная плотность пористых песков определяется в сухом состоянии Примечание 3. Насыпная плотность определяется по средней плот ности зерен и средней пустотности песка, принима емой равной 35% |  |  |  |

3.3 Происхождение и вид

3.3.1 Пески по происхомдению подразделяют  на  природные  (в

том числе из попутно добываемых пород и отходов  обогащения),  из

отходов промышленности и искусственные  (специально  приготовляе-

мые).

3.3.2 В зависимости от происхождения плотные пески подразде-

ляют на виды, указанные в таблице 2, пористые - в таблице 3.

Таблица 2

| Происхождение песка | Вид плотного песка |
| --- | --- |
| Природный | Рядовой |
|  | Обогащенный |
| Природный | Фракционированный |
|  | Дробленый |
|  | Дробленый обогащенный |
|  | Дробленый фракционированный |
|  | Декоративный |
|  | Из песчаногравийной смеси |
|  | Обогащенный из песчаногравийной смеси |
|  | Из отсевов дробления изверженных горных пород |
|  | Обогащенный из отсевов дробления изверженных горных пород |
|  | Из отсевов дробления плотных осадочных пород |
|  | Обогащенный из отсевов дробления плотных осадочных пород |
|  | Из попутно добываемых пород и отходов обогащения горнообогатительных предприятий угольной, металлургической и других отраслей промышленности |
| Из отходов промышленности | Из металлургических, топливных и других шлаков |
|  | Из золошлаковой смеси тепловых электростанций |
| Примечание: При заказе в наименовании песка следует указывать его группу по плотности, происхождение и вид. Например песок тяжелый природный обогащенный |  |

Таблица 3

| Происхождение песка | Вид пористого леска |
| --- | --- |
| Природный | Рядовой |
|  | Дробленый |
|  | Из отсевов дробления осадочных (карбонатных) пород |
| Иэ отходов промышлен ности Искусствен ный (специально приготовле нный) | Из металлургических, топливных и других шлаков |
|  | Из грубодисперсной золыуноса |
|  | Из золошлаковой смеси тепловых электростанций |
|  | Керамзитовый обжиговый |
|  | Керамзитовый дробленный |
|  | Шунгизитовый |
|  | Аглопоритовый |
|  | Шлакопемзовый |
|  | Перлитовый |
|  | Граншлак |
| Примечание: При заказе в наименовании песка следует указывать его группу по плотности, происхождение и вид. Например песок легкий природный рядовой |  |

3.4 Зерновой состав

Классификация песков по группам в зависимости  от  зернового

состава приведена в таблице 4.

Таблица 4

| Группа песка по зерновому составу | Модуль крупности песка, Мк | Полный остаток на сите N 063, % по массе |
| --- | --- | --- |
| Очень крупный | более 3,5 | более 75 |
| Повышенной крупности | более 3,0 до 3,5 включ. | более 65 до 75 включ. |
| Крупный | " 2,5 " 3,0 " | " 45 " 65 " |
| Средний | " 2,0 " 2,5 " | " 30 " 45 " |

Окончание таблицы 4

| Происхождение песка | Вид пористого леска |
| --- | --- |
| Мелкий | " 1,6 " 2,0 " " 10 " 30 " |
| Очень мелкий | " 1,0 " 1,5 " не более 10 |
| Тонкий | " 0,7 " 1,0 " не нормируется |
| Очень тонкий | " 0,5 " 0,7 " " |
| Примечание. При определении группы песка по зерновому составу решающим является значение модуля крупности |  |

3.5 Содержание пылевидных и глинистых частиц

Классификация плотных песков в зависимости от содержания пы-

левидных и глинистых частиц размером менее 0,05 мм, опреде-

ляемого отмучиванием или пипеточным методом, в том числе

глины в комках приведена в таблице 5.

Таблица 5                                    В процентах по массе

| Группа песка по содержанию пылевидных и глинистых частиц, в том числе глины в комках | Содержание пылевидных и глинистых частиц | Содержание глины в комках |
| --- | --- | --- |
| С очень низким содержанием | не более 1,0 | не более 0,25 |
| С низким содержанием | более 1,0 до 3,0 включительно | более 0,25 до 0,35 включительно |
| Cо средним содержанием | "3,0"5,0" | "0,35"0,5" |
| С высоким содержанием | "5,0"10,0" | "0,5 "1,0" |
| С очень высоким содержа жанием | "10,0"20,0" | более 1,0 |
| С сверхвысоким содержанием | более 20,0 | не нормирется |
| Примечание: В песках из отсевов дробления и шлаков, применяемых для дорожного строительства, опредвляется также содержание глинистых частиц методом набухания |  |  |

3.6 Содержание органических примесей

Классификация природных заполнкмлей в зависимости от  содер-

жания органических примесей приведена в таблице 6.

Таблица 6

| Группа заполнителя по содержанию органических примесей | Окрашивание жидкости после испытания |
| --- | --- |
| С очень низким содержанием | Жидкость не окрасилась |
| С низким содержанием | Цвет жидкости светлее цвета эталона |
| Со средним содержанием | Цвет жидкости идентичный цвету еталона |
| С высоким содержанием | Цвет жидкости темнее цвета эталона |
| Примечание Содержание органических примесей определяется колориметрической пробой раствором гидрооксида натрия |  |

З.7 Характер формы зерен

Характер формы и поверхности зерен плотных песков приведен в

таблице 7.

Таблица 7

| Форма зерен для песков |  | Характер поверхности зерен |
| --- | --- | --- |
| природних | дробленых |  |
| Обкатанная | Близкая к кубической или шарообразной | Ровная, гладкая |
| Угловатая, остроугольная | Плоская (чешуйчатая) или удлиненная | Шероховатая |

3.8 Содержание вредных примесей

В зависимости от вида вредных примесей (пород, минералов,

химических соединений), содержащихся в заполнителях, различают

группы, приведенные в таблице 8.

Таблица 8

| Группа заполнителя по содержанию вредных примесей | Вид вредных примесей |
| --- | --- |
| С включениями аморфных раз новидностей диоксида кремния | Халцедон, опал, кремень, вулканическое стекло и другие |
| С вкллючениями серы, сульфидов, сульфатов | Сера, марказит, пирротин, пирит, гипс, ангидрит и другие |

Окончание таблицы 8

| Группа заполнителя по содержанию вредных примесей | Вид вредных примесей |
| --- | --- |
| С включениями слоистых силикатов | Слюда, гидрослюда, хлориты и другие |
| С включениями галоидных соединений | Галит, сильвин и другие |
| С включениями цеолитов | Цеолит |
| С включениями асбеста | Асбест |
| С включениями нефелина | Нефелин |
| С включениями соединений фосфора | Апатит, фосфорит |
| С включениями щелочей | Оксиды натрия и калия |
| С включениями оксидов и гидро оксидов железа | Магнетит, гематит, гетит и другие |
| С включениями свободного угле рода | Уголь, графит, горючие сланцы |

3.9 Прочность

В зависимости от прочности исходной горной породы или гравия

получаемые из продуктов их дробления плотные заполнители  подраз-

деляют на группы и марки, приведенные в таблице 9.

Таблица 9

| Группа песка по прочности | Марка заполнителя (щебня, дробленого песка и песка из отсевов дробления) по прочности | Исходная горная порода |  | Марка исходного гравия по дробимости в цилиндре, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс породы по прочности | Предел прочности исходной горной породы при сжатии в насыщенном водой состоянии, МПа (кг/см2),не менее |  |
| Очень слабый | 200 | Низкопрочная | до 29,9 (299) включительно | - |
| Слабый | 300 |  | от 30,0 (300) до 39,9 (399) вкл. | - |
| Средний А | 400 | Средней прочности | " 40,0 (400) " 59,9 (599) " | Др. 24 |
| Средний Б | 600 |  |  |  |
|  |  |  | " 60,0 (600) " 79,9 (799) " | Др. 16 |
| Прочный А | 800 | Прочная | " 80,0 (800) " 99,9 (999) " | Др. 12 |
| Прочный Б | 1000 |  | " 100,0 (1000)" 119,9 (1199) " | ДР. 8 |
| Очень прочный | 1200 | Очень прочная | " 120,0 (1200)" 139,9 (1399) " | - |
| Сверхпрочный | 1400 |  | 140,0 (1400) и более | - |

3.10 Пустотность

В зависимости от пустотности пески  подразделяют  на  группы,

приведенные в таблице 10.

Таблица 10                                         В процентах

| Группа песка по пустотности | Пустотность |
| --- | --- |
| С малой пустотностью | не более 30 |
| Со средней пустотностью | от 30 до 40 включительно |
| С большой пустотностью | более 40 |

3.11 Удельная поверхность

В зависимости от удельной поверхности пески подразделяют  на

группы, приведенные в таблице 11.

Таблица 11

| Группа песка по удельной поверхности | Расчетная удельная поверхность, м2/л абсолютного обьема | Фракции, мм |
| --- | --- | --- |
| С малой удельной поверхностью | не более 3,0 | от 5,0 до 1,2 включительно |
| Со средней удельной поверхностью | от 3,0 до 15,0 включительно | "1,2"0,3" |
| С большой удельной поверхностью | более 15,0 | "0,3"0,05" |

3.12 Стабильность физико-механических свойств

3.12.1 Для плотных песков определяются показатели неоднород-

ности по модулю крупности и содержанию пылевидных и глинистых ча-

стиц, оцениваемые статистическим методом по  коэффициенту  вариа-

ции.

3.12.2 Для пористых песков определяется  показатель  неодно-

родности по насыпной плотности, оцениваемый коэффициентом  вариа-

ции.

3.13 Рекомендуемые области  применения  плотных  и  пористых

песков приведены в приложении А соответственно в таблицах  А.1  и

А.2.

Приложение А

(Рекомендуемый)

Область применения песков

Таблица А.1

Область применения плотных песков

| Класси-фицируе-мые признаки |  | Виды и группы песков | Рекомендуемые направления использования песков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бетоны на цементном и щелочном вяжущем |  |  |  | Растворы |  | Силикатные изделия |  |  |  | Дорожное строительство |  | Благоуст-ройство, культива-ция, планиров-ка | Укруп-няющая добавка, добавка к мелким пескам | Для изделий с декора-тивными свойст-вами | Для балласт-ного слоя железно-дорож-ного пути |
|  |  |  | Тяже-лые бетоны | Специальные бетоны |  |  | Строи-тель-ные | Штука-турные | Плотный силикатный бетон |  | Ячеистые бетоны | Кирпичи и камни | Основания | Покры-тия |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Транс-портные | Для гидро-техни-ческих соору-жений | Для труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Компо-нент вяжу-щего | Запол-нитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пло-тность |  | тяжелые | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  | Очень тяжелые | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | ± | ± | + | + | + | - |
| Происхождение и вид | Природный | Рядовой | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + |
|  |  | Дробленый | + | + | + | + | ± | ± | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
|  |  | Декора-тивный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
|  |  | С песчано-гравийной смеси | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + |
|  |  | Из отсевов дробления изверженных горных пород | + | + | + | + | ± | ± | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Походження та вид | Природний | Из отсевов дробления плотных осадочных пород | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | - |
|  |  | Из попутно-добываемых пород и отходов ГОКов | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + |

Продолжение таблицы А.1

| Классифи-цируемые признаки |  | Виды и группы песков | Рекомендуемые направления использования песков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бетоны на цементном и щелочном вяжущем |  |  |  | Растворы |  | Силикатные изделия |  |  |  | Дорожное строительство |  | Благоуст-ройство, культива-ция, планировка | Укрупняю-щая добавка, добавка к мелким пескам | Для изделий с декора-тивными свойст-вами | Для бал-ластно-го слоя железно-дорожно-го пути |
|  |  |  | Тяжелые бетоны | Специальные бетоны |  |  | строительные | Штука-турные | Плотный силикатный бетон |  | Ячеистые бетоны | Кирпичи и камни | Основания | Покры-тия |  |  |  |  |
|  |  |  |  | транспортные | Для гидро-техни-ческих сооружений | Для труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Компо-нент вяжуще-го | Запол-нитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Происхождение и вид | Из отходов промышленности | из шлаков | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | ± | ± | + | - | - | - |
|  |  | из золошлаковых смесей | + | - | - | - | - | - | ± | ± | ± | ± | ± | ± | + | - | - | - |
| Качественные показатели | Зерновой состав (модуль крупности) | очень крупный | ± | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
|  |  | Повышенной крупности | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
|  |  | Крупный | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
|  |  | Средний | + | + | + | + | + | ± | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
|  |  | мелкий | + | + | ± | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
|  |  | Очень мелкий | ± | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | - | + | - | - | - |
|  |  | тонкий | - | - | - | - | - | ± | + | - | + | + | + | - | ± | - | - | - |
|  |  | Очень тонкий | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | ± | - | - | - |

Продолжение таблицы А.1

| Классифи-цируемые признаки |  | Виды и группы песков | Рекомендуемые направления использования песков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бетоны на цементном и щелочном вяжущем |  |  |  | Растворы |  | Силикатные изделия |  |  |  | Дорожное строительство |  | Благоуст-ройство, культива-ция, планировка | Укрупняю-щая добавка, добавка к мелким пескам | Для изделий с декора-тивными свойст-вами | Для балласт-ного слоя железно-дорож-ного пути |
|  |  |  | Тяжелые бетоны | Специальные бетоны |  |  | Стро-итель-ные | Штукатур-ные | Плотный силикатный бетон |  | Ячеистые бетоны | Кирпичи и камни | Осно-вания | Покры-тия |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Транс-портные | Для гидро-техни-ческих соору-жений | Для труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Компо-нент вяжуще-го | Запол-нитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Качественные показатели | Содержание пылевидных и глинистих частиц | С очень низким содержанием | + | + | + | + | - | - | ± | + | + | - | ± | ± | + | + | + | + |
|  |  | С низким содержанием | + | - | ± | ± | ± | ± | ± | + | + | ± | + | + | + | + | + | + |
|  |  | Со средним содержанием | - | - | ± | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + | - | - | - |
|  |  | С високим содержанием | - | - | - | - | ± | ± | + | - | + | + | - | - | + | - | - | - |
|  |  | С очень високим содержанием | - | - | - | - | - | - | ± | - | + | + | - | - | + | - | - | - |
|  |  | Со сверхвысоким содержанием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |

Окончание таблицы А.1

| Класси-фици-руемые признаки |  | Виды и группы песков | Рекомендуемые направления использования песков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бетоны на цементном и щелочном вяжущем |  |  |  | Растворы |  | Силикатные изделия |  |  |  | Дорожное строительство |  | Благоуст-ройство, культива-ция, планировка | Укрупняю-щая добавка, добавка к мелким пескам | Для изделий с декора-тивными свойст-вами | Для балласт-ного слоя железно-дорожно-го пути |
|  |  |  | Тяжелые бетоны | Специальные бетоны |  |  | Строи-тель-ные | Штукатур-ные | Плотный силикатный бетон |  | Ячеистые бетоны | Кирпичи и камни | Осно-вания | Покры-тия |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Транс-портные | Для гидро-техни-ческих соору-жений | Для труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Компо-нент вяжуще-го | Запол-нитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Качественные показатели | Содержание органических примесей | С очень низким содержанием | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  | С низким содержанием | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  | Со средним содержанием | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  | С высоким содержанием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + |

Таблица А.2

Область применения пористых песков

| Классифицируемые признаки |  | Виды и группы песков | Рекомендуемые направления использования песков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Легкие бетоны |  |  | Тепло-изоля-цион-ные засып-ки | Силикатные изделия |  |  |  | Шту-катур-ные раство-ры | Мине-раль-ный поро-шок | Дорож-ное строи-тельство | Добавка для жаро-стойких бетонов |
|  |  |  | Тепло-изоля-цион-ные | Тепло-изоля-цион-но-конст-рукци-онные | Конс-трук-цион-ные |  | Плотный силикатный бетон |  | Ячеис-тые бетоны | Кирпичи и камни |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Компо-нент вяжу-щего | Запол-нитель |  |  |  |  |  |  |
| Насыпная плотность |  | Очень легкие | + | - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | + |
|  |  | Легкие | ± | + | + | ± | + | + | + | - | + | - | - | + |
|  |  | Средние | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проис-хожде-ние и вид | При родные | Рядовой | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - |
|  |  | Дробленый | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - |
|  | Из отходов промышлен-ности | Из пористых шлаков | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - |
|  |  | Из грубодис-персной золы уноса | - | + | + | - | + | - | + | ± | + | - | + | + |
|  |  | Из золошлако-вой смеси | - | + | + | - | + | - | + | ± | + | - | + | + |

Окончание таблицы А.2

| Классифицируемые признаки |  | Виды и группы песков | Рекомендуемые направления использования песков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Легкие бетоны |  |  | Тепло-изоля-ционные засыпки | Силикатные изделия |  |  |  |  | Штука-турные раство-ры | Минери-альный порошок | Дорож-ное строи-тельство | Добавка для жаростой-ких бетонов |
|  |  |  | Тепло-изоля-цион-ные | Теплоизо-ляционно-конструк-ционные | Конст-рукцион-ные |  | Плотный силикатный бетон |  |  | Ячеис-тые бетоны | Кирпичи и камни |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Компо-нент вяжуще-го | Заполни-тель |  |  |  |  |  |  |  |
| Проис-хождение и вид | Искусствен-ные (специально приготовля-емые) | Керамзито-вый и шунгезито-вый | ± | + | + | ± | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Аглопорито-вый | - | + | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Шлакопемзо-вый | - | - | + | - | - |  | - | - | ± | - | - | + | - |
|  |  | Перлитовый | + | + | - | + | - |  | - | - | - | + | - | - | + |
|  |  | Вермикулитовый | + | + | - | + | - |  | - | - | - | + | - | - | + |

Примечание: В таблицах А.1 и А.2  знак "+" означает применяемость,

знак "±"  -  ограниченную применяемость,

знак "-"   -  неприменяемость

УДК 691.22                       Ж17

Ключевые слова:

мелкие заполнители, классификации, пески природные,

пески обогащенные, пески из отходов промышленности,

пески искусственные, плотность, происхождение, области

применения плотных песков, области  применения порис-

тых песков.

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )